IG 115

## Dlhodobá vynikajúca ochrana

## Vysoká výdatnosť 23-35m2/L, striekaním 40m2/L

## Vynikajúca prevencia proti machom, riasam a plesniam

## Optimálne odparovanie

## Aplikovateľný aj na citlivé a farebné povrchy

## Je veľmi účinný na širokú paletu produktov

## Zaručene bez jedovatých, karcinogénnych a            toxických látok

## Jednoduchá a jednoduchá aplikácia

## Bez riedidiel – aqua báza

## 100% biologicky odbúrateľný

### OCHRANA PROTI GRAFITOM A TAGOM, ŠPINE A ZNEČIŠTENIU                               SEMI-PERMANENTNÁ OCHRANA             MINERÁLNÝCH POVRCHOV PROTI VODE

IG 115 je špecificky vyvinutý ako okamžitá transparentná     ochrana  na vodnej báze proti grafitom a tagom, znižuje priľnavosť lepidiel u plagátov a letákov. Chráni ošetrený povrch od znečistenia a od nadmernej  vlhkosti (ochrana proti vode). Zabraňuje (vo väčšine prípadov) šíreniu machu, rias a plesní. Má vynikajúci dlhodobý efekt na stenách. K následnému odstráneniu farieb, lakov, atramentu a lepidiel použite podľa typu podkladu produkty z rady IMPASOL STRIPPER.

IG 115 poskytuje vysoko efektívnu a ekonomickou ochranu s veľmi jednoduchým odstraňovaním širokej palety nežiaducich farieb a lepidiel na plochách vonkajších aj vnútorných.

### Ochrana v stavebnom priemysle

### Dnešné stavební povrchy (minerálne, silikátové, silikónové) sú veľmi nákladné. Ich údržba je skoro rovnako tak nákladná ako vlastné zhotovenie. Jednoduchá a cenovo dostupná ochrana nielen proti grafitom a tagom, ale zároveň aj proti znečisteniu je dnes nutnosťou.

### Pamiatky

### Údržba pamiatok je bez sporu veľmi nákladná, s pomocí ochrany IG 115 dosiahneme veľmi výrazného zníženia nákladov na ich údržbu a  hlavne ochranu pred poškodením.

### Letáky a plagáty

### Boj s nežiaducim vylepovaním rôznych letákov je nekonečný, ale s ochranou IG 115, budete mať nedostižný náskok. Zaistíte si nepriľnavý povrch, na ktorý bude veľmi obtiažne nalepiť letáky.

| Produkt | Počet vrstiev | Doba polymerizácia | Báza | Vzhľad | Škodlivosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IG 115 | 2 | 48 h | aqua | viskózna kvapalina | NEMÁ |
| Bod vzplanutí | Farba | Doba medzi vrstvami | Ochrana a separácia proti |  |  |
| NEMÁ | bílá | 90 min. | Grafitom, tagom, vode, nečistotám, lepidlám, machom, riasam a plesniam |  |  |

A   pl A  Aplikácia IG 115 :

## Produkt je pripravený k priamemu použitiu - Produkt neriediť !

## Aplikovaný povrch musí byť suchý, bezprašný a HLAVNĚ musí mať neutrálne PH (kyslé pH substrátu môže spôsobiť zbelenie povrchu), do poručujeme zmerať PH povrchu a jeho následnú úpravu produktom IG 250.

## Ručná aplikácia: štetce alebo valčekom

## Aplikácia postrekom: nízkotlakovým striekaním
Odporúčame aplikovať 2 vrstvy !

## Doba vytvrdzovania medzi 2 vrstvy: 1,5 h při 20°C/50rh

## Suchý ( spolymerizovaný) film je po 48h při 20°C/50rh

### Vzhľadom k široké škále povrchov, odporúčame pred vlastnou aplikáciou previesť TEST na zlučiteľnosť povrchovej úpravy

### Odstránenie grafitov a tagov: podlá podkladu naniesť neriedený IG 230 alebo IMPASOL STRIPPER, nechať pôsobiť a potom opláchnuť           vysokotlakým zariadením s IMPASOL HCA. V prípade potreby postup opakovať.

- Čistenie: podľa podkladu použite IG 230 alebo IG 250, nechať            pôsobiť a potom opláchnuť vysokotlakým zariadením. V prípade    potreby postup opakovať

- BALENIE: 5, 20 a 200L

## Produkt je připraven k přímému použití

## Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a HLAVNĚ POŘÁDNĚ  ODMAŠTĚN (IMPASOLem HCA)

## Ruční aplikace: štětcem nebo válečkem

## Aplikace postřikem: ředění Impasolem Solvent PMO 10 max. 20%

## První vrstvu naředit 10% Impasolem Solvent PMO 10 pro penetrační účinky na savých materiálech

## Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy !

## Doba vytvrzování mezi 2 vrstvy: 1,5 h při 20°C a do 50% r.h.

## Suchý ( z polymerizovaný) film je po 48h při 20°C a do 50% r.h.

### Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

### Odstranění graffiti a tagů: dle podkladu nanést IMPASOL      STRIPPER, nechat působit a pak opláchnout vysokotlakým zařízením s IMPASOL HCA. V případě potřeby postup opakovat.

- Čištění: dle podkladu použijte IMPACLEAN AQUA A 120  nebo   IMPACLEAN AQUA B 220, nechat působit a pak  opláchnout vysokotlakým zařízením. V případě potřeby postup opakovat

## Produkt je připraven k přímému použití

## Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a HLAVNĚ POŘÁDNĚ  ODMAŠTĚN (IMPASOLem HCA)

## Ruční aplikace: štětcem nebo válečkem

## Aplikace postřikem: ředění Impasolem Solvent PMO 10 max. 20%

## První vrstvu naředit 10% Impasolem Solvent PMO 10 pro penetrační účinky na savých materiálech

## Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy !

## Doba vytvrzování mezi 2 vrstvy: 1,5 h při 20°C a do 50% r.h.

## Suchý ( z polymerizovaný) film je po 48h při 20°C a do 50% r.h.

### Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

### Odstranění graffiti a tagů: dle podkladu nanést IMPASOL      STRIPPER, nechat působit a pak opláchnout vysokotlakým zařízením s IMPASOL HCA. V případě potřeby postup opakovat.

- Čištění: dle podkladu použijte IMPACLEAN AQUA A 120  nebo   IMPACLEAN AQUA B 220, nechat působit a pak  opláchnout vysokotlakým zařízením. V případě potřeby postup opakovat

IG Slovakia s.r.o.

Inovecká 32

Trenčín

PSČ: 911 01

Tel. 
 0944 333 118 Trenčín
 0903 678 691  Košice

igslovakia@hfservis.cz

www.impaguard.cz